缓凝型聚羧酸高性能减水剂说明书

本产品是由聚羧酸高性能减水剂复合缓凝、引气组分复配而成，具有高减水、塌落度经时损失小、高强度、低水化热和可调整初凝时间及延缓水化热释放、高温缓凝损失小等性能特点，广泛适用于不同强度等级混凝土的性能要求，特别适用于C50以上自流平混凝土及水下高流态自密实、预应力、蒸养、大体积混凝土。

技术原理

缓凝型聚羧酸高性能减水剂分子的主链牢牢的吸附在水泥颗粒表面，能够有效的阻碍水化反应提高其保塑性，支链则包围在水泥颗粒四周，起到空间位阻与静电排斥的双重作用，这与传统减水剂通过静电排斥分散水泥颗粒的机理完全不同，因而具有更好的分散能力和减水效果，最终使混凝土产品的综合性能得到质的飞跃。

产品特点

- 极高的减水率：极好的分散性能够提供强大的减水作用，减水率可达25%-45%，为改善混凝土工作性能、提高混凝土强度、节约水泥提供了保证。

- 生产可控性：可通过对分子主链的分子量、侧链的长短、疏密及侧链基团种类的调整来调节该系列减水剂的减水率、保塑性和引气性能。

- 很好的保坍性：良好的保坍性能，可很好的延长混凝土的运输时间和工地的滞溜时间，保证了混凝土的可泵送施工性能。

- 良好的工作性：对混凝土有很好的粘聚性，使混凝土有很好的和易性，不分层、不离、析、不泌水。

- 良好的分散性：混凝土有非常高的流动性，容易浇注和密实，适用于自密实混凝土。

- 广泛的适应性：非常广泛的适应性，对各种硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥及各种掺合料均具有很好的分散性及保塑性。

- 混凝土物理力学性能

| - 检测项目 |  | - 企业标准 | - 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 减水率，% |  | - ≥25 | - 30 |
| - 泌水率比，% |  | - ≤60 | - 0 |
| - 含气量，% |  | - ≤6.0 | - 3.3 |
| - IH坍落度经过变化量mm |  | - ≤80 | - 20 |
| - 收缩率比，% | - 7d | - ≥140 | - 215 |
|  | - 28d | - ≥130 | - 185 |
|  | - 28d | - ≤110 | - 100 |
| - 缓凝时间差，min | - 初凝 | - >+90 | - +325 |
|  | - 终凝 | - / | - / |
| - 对钢筋锈蚀作用 |  | - 无 | - 无 |

- 匀质性指标

| - 项目 | - 单位 | - 指标 | - 项目 | - 单位 | - 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 外观 | - / | - 无色或淡黄色透明液体 | - 氯离子 | - % | - ≤0.5 |
| - 密度 | - g/ml | - 0.05-1.10 | - 总碱量 | - % | - ≤3 |
| - 净浆流动度 | - mm | - 280 | - PH值 | - / | - 6.5-7.5 |

- 使用方法

- 本产品推荐掺量0.6-2.0%，对于采用一些特殊的水泥或骨料可适当调整掺量范围，具体掺量应通过试验确定。

- 严禁与萘系减水剂混合使用。

- 与其他外加剂混合使用需经试验确定。

- 包装与贮运

- 本产品液体为200KG、1000KG桶装密封或散装，槽罐运输。

- 保质期为十二个月，超过保质期要通过试验合格后方可使用。