YB-N速凝剂能使砼水泥快速凝结硬化、大幅度提高早期强度、混凝土收缩变形小、喷锚回YB-N速凝剂能使砼水泥快速凝结硬化、大幅度提高早期强度、混凝土收缩弹小等技术特本产品在标准条件下各项技术指标均满足JC477-2005、TB10424-2010要求。
YB-SN速凝剂掺用量：3.0～9.0%（低碱型掺3.0-6.0%，无碱型掺6.0-9.0%），喷射时要用新鲜且标号大于42.5R以上的水泥，水泥干燥防潮存放期不宜超过一个月，最佳喷射温度10～40℃，液体速凝剂若有少量沉淀时为正常现象，摇匀使用效果更佳。
     主要应用于抢修、堵漏、建筑加固和修复、边坡护壁支护、喷锚等混凝土及砂浆工程。

YL-SN速凝剂

检验依据：TB10424-2010   JC477-2005

| 检测项目 | 质量指标 |  | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粉末型YB-SN1 | 无碱型 YB-SN2 | 有碱型YB-SN3 |
| 凝结时间（min） | 初凝 | ≤5:00 | 1:34 | 2:15 | 2:14 |
|  | 终凝 | ≤10:00 | 3:32 | 6:30 | 5:11 |
| 抗压强度（MPa) | 1d | ≥7.0 | 7.8 | 7.5 | 8.2 |
| 抗压强度比（%） | 28d | ≥75 | 78 | 100 | 85 |
| 碱含量（%） | / |  | 5 | 0 | 5 |

粉体产品：为内塑料外编织带25kg/件或50kg/件包装，防潮阴凉、常温密封储存，有效期6个月。液体产品：塑料桶或铁通300kg±3.0kg/桶包装，保质期6个月。

凡购买本公司产品的客户，本公司提供24h技术服务支持，解决你的后顾之忧。